| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, 1.ve 2.derece yanıklar,greft ve donör alanlar,venöz ülserler, diyabetik ayak ülserleri ve basınç yaralanmaları gibi kısmi veya tam kalınlıktaki yaralarda antimikrobiyal bariyer örtü olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün nanokristal gümüş içeren esnekliği sağlayıcı örgülü polyester veya naylon yapıda olacaktır. - Ürünün tek katmanlı veya çok katmanlı çeşitleri olmalıdır. - Ürün en az 3 gün yara yüzeyinde kontrollü gümüş salınımı yaparak kalabilmelidir. - Ürün muhtelif ölçülere sahip olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır.Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün en az 30ppm gümüş içermelidir. - Ürünün güçlü antibakteriyel yapısı ile gerekli gümüş salınımı çok hızlı yaparak bakterileri öldürmelidir. - Ürünün antibakteriyel yapısı bilimsel çalışmalarla desteklenmelidir. - Ürün geniş bir yara patojenleri spektrumuna sahip olmalıdır.Gr (+), Gr (-) birçok bakteriye ve birçok mantara etkili olmalıdır .(MRSA, Staph. Aureus ve Pseudomonas Aeroginosa dahil) - Ürünün yumuşak ve çok esnek yapısı sayesinde tüm vücut konturlarına kolaylıkla uyum sağlayacaktır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

SMT 1396 YARA ÖRTÜSÜ, NANOKRİSTAL, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALINIMI YAPAN